TECHNICKÁ SPECIFIKACE

dle zákona č. 40/2004, Sb. ve znění Vyhl. č. 239/2004 Sb.

Technický list

Konkretizace typu a modifikace výrobku:

Polypropylenové nádrže podzemní dvouplášťové nesamonosné, určené pro osazení na podkladní betonovou desku s nutností statického zajištění betonem.

AS-NADRZ EO/PB, EO/PB/SV

EO		válcová

EO/PB		určena pro použití do míst bez výskytu podzemní vody

EO/PB-SV	do míst s výskytem podzemní vody nad úrovní základové desky

Normy, předpisy a směrnice

ČSN 756081, ČSN 50905, ČSN EN 12573, ČSN EN 12814-1, ČSN EN 13100-1, ČSN 73 0037, ČSN EN 1778.

Schválení specifikace a osvědčení

Prokázání shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb.

Výrobek splňuje technické požadavky dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb, ve znění NV č. 312/2005 Sb. a příslušného Stavebního a technického osvědčení vydaného firmě ASIO, spol. s r. o.

Technický standard

Polypropylenové nádrže podzemní dvouplášťové nesamonosné, určené pro osazení na podkladní betonovou desku s nutností statického zajištění betonem.

Popis:

Jedná se o dvouplášťový skelet nádrže vyrobené z polypropylénu plnící funkci ztraceného bednění. Skelet je v meziplášti z výroby opatřený fixovanou betonářskou výztuží a je zcela připraven k vybetonování. Na místě instalace je meziplášť vybetonován a plastový skelet potom zabezpečuje dokonalou ochranu betonu před působením vnějších vlivů z vnější i vnitřní strany nádrže a dokonalou vodotěsnost nádrže.  Nádrž je tvaru válcovém (EO)

Konstrukce nádrže je navržena tak, aby po vybetonování mezipláště a stropní desky nádrž bez dalších stavebních, nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání.

Statika:

Nádrž je staticky dimenzována na zatížení zásypovou zeminou o těchto parametrech:

- měrná hmotnost 2000 kg/m3

- koeficient zemního tlaku v klidu Kr = 0,5

- přitížení konstrukcí vozovky s pojezdem vozidel

Uživatelský standard

Nádrž je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností ± 5 mm. Dno nádrže smí být uloženo max. v hloubce Hz=5000 mm. Strop nad nádrží je staticky dimenzován na přitížení terénu konstrukcí vozovky s pojezdem vozidel.

Pro betonáž je standardně stanoveno použití betonu C 35/45 dle ČSN EN 206, třída sednutí kužele S1-míra sednutí 10-40 mm dle ČSN ISO 4110, hustota 2500 kg/m3, v meziplášti je použita betonářská výztuž V 10425, Ø12, Kari sítě KZ 05 (Ø 8/8 -150/150).

Skelet nádrže je uzpůsoben pro vybetonování stropní desky se vstupním otvorem, na který je možné osadit normalizované prefabrikované dílce vstupní šachty a šachtu uzavřít poklopem dle ČSN EN 124 (díly vstupní šachty a poklop nejsou součástí dodávky). Střed poklopu může být zatížen nahodilým zatížením od vozidel 50 kN.

Pokud se v místě instalace předpokládá působení přídavného zatížení (např. zatížení způsobené základy stavby, skládky materiálu atd.) nebo je dno nádrže uloženo v hloubce větší než Hz, je nutné provést další statické zajištění nádrže (např. použití kvalitnější betonové směsi, větší dimenze výztuže apod.).

### Technické údaje:	AS-NÁDRŽ EO/PB

dvouplášťové válcové nádrže pro instalaci nad hladinu spodní vody

| Název | objem nádrže [m3] | užitný objem [m3] | vnější rozměry DxH [mm] | hmotnost [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS-NÁDRŽ 1,1 EO/PB | 1,1 | 1,0 | 1280x1670 | 340 |
| AS-NÁDRŽ 1,7 EO/PB | 1,7 | 1,6 | 1520x1670 | 405 |
| AS-NÁDRŽ 2,4 EO/PB | 2,4 | 2,2 | 1520x2220 | 525 |
| AS-NÁDRŽ 2,5 EO/PB | 2,5 | 2,3 | 1760x1670 | 470 |
| AS-NÁDRŽ 3,3 EO/PB | 3,3 | 3,1 | 2000x1670 | 540 |
| AS-NÁDRŽ 4,3 EO/PB | 4,3 | 4,0 | 2240x1670 | 740 |
| AS-NÁDRŽ 4,6 EO/PB | 4,6 | 4,4 | 2000x2220 | 770 |
| AS-NÁDRŽ 5,4 EO/PB | 5,4 | 5,1 | 2240x2010 | 950 |
| AS-NÁDRŽ 5,5 EO/PB | 5,5 | 5,1 | 2480x1670 | 1075 |
| AS-NÁDRŽ 6,0 EO/PB | 6,0 | 5,7 | 2240x2220 | 1060 |
| AS-NÁDRŽ 6,7 EO/PB | 6,7 | 6,4 | 2240x2470 | 1280 |
| AS-NÁDRŽ 6,8 EO/PB | 6,8 | 6,4 | 2480x2010 | 1100 |
| AS-NÁDRŽ 6,8n EO/PB | 6,8 | 6,3 | 2720x1670 | 1190 |
| AS-NÁDRŽ 7,5 EO/PB | 7,5 | 7,2 | 2480x2220 | 1280 |
| AS-NÁDRŽ 8,3 EO/PB | 8,3 | 7,9 | 2720x2010 | 1250 |
| AS-NÁDRŽ 8,4 EO/PB | 8,4 | 7,9 | 2960x1720 | 1350 |
| AS-NÁDRŽ 9,3 EO/PB | 9,3 | 8,8 | 2720x2220 | 1375 |
| AS-NÁDRŽ 10,4 EO/PB | 10,4 | 10,0 | 2720x2470 | 1450 |
| AS-NÁDRŽ 11,2 EO/PB | 11,2 | 10,7 | 2960x2220 | 1480 |
| AS-NÁDRŽ 13,3 EO/PB | 13,3 | 12,7 | 3200x2220 | 1680 |
| AS-NÁDRŽ 15,5 EO/PB | 15,5 | 14,8 | 3430x2220 | 1680 |
| AS-NÁDRŽ 17,5 EO/PB | 17,5 | 16,7 | 3430x2470 | 1855 |
| AS-NÁDRŽ 18,0 EO/PB | 18,0 | 17,1 | 3670x2220 | 2040 |
| AS-NÁDRŽ 20,2 EO/PB | 20,2 | 19,3 | 3670x2470 | 2150 |

### Technické údaje:	AS-NÁDRŽ EO/PB-SV

dvouplášťové válcové nádrže pro instalaci pod hladinu spodní vody

| Název | objem nádrže [m3] | užitný objem [m3] | vnější rozměry DxH [mm] | hmotnost [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS-NÁDRŽ 1,1 EO/PB-SV | 1,1 | 1,0 | 1280x1820 | 400 |
| AS-NÁDRŽ 1,7 EO/PB-SV | 1,7 | 1,5 | 1520x1820 | 475 |
| AS-NÁDRŽ 2,4 EO/PB-SV | 2,4 | 2,2 | 1520x2370 | 575 |
| AS-NÁDRŽ 2,5 EO/PB-SV | 2,5 | 2,2 | 1760x1820 | 545 |
| AS-NÁDRŽ 3,3 EO/PB-SV | 3,3 | 3,0 | 2000x1820 | 610 |
| AS-NÁDRŽ 4,3 EO/PB-SV | 4,3 | 3,9 | 2240x1820 | 805 |
| AS-NÁDRŽ 4,6 EO/PB-SV | 4,6 | 4,2 | 2000x2370 | 840 |
| AS-NÁDRŽ 5,4 EO/PB-SV | 5,4 | 4,9 | 2240x2160 | 1015 |
| AS-NÁDRŽ 5,5 EO/PB-SV | 5,5 | 4,9 | 2480x1820 | 1140 |
| AS-NÁDRŽ 6,0 EO/PB-SV | 6,0 | 5,5 | 2240x2370 | 1130 |
| AS-NÁDRŽ 6,7 EO/PB-SV | 6,7 | 6,3 | 2240x2620 | 1350 |
| AS-NÁDRŽ 6,8 EO/PB-SV | 6,8 | 6,2 | 2480x2160 | 1165 |
| AS-NÁDRŽ 6,8n EO/PB-SV | 6,8 | 6,1 | 2720x1820 | 1275 |
| AS-NÁDRŽ 7,5 EO/PB-SV | 7,5 | 7,0 | 2480x2370 | 1350 |
| AS-NÁDRŽ 8,3 EO/PB-SV | 8,3 | 7,6 | 2720x2160 | 1320 |
| AS-NÁDRŽ 8,4 EO/PB-SV | 8,4 | 7,6 | 2960x1870 | 1420 |
| AS-NÁDRŽ 9,3 EO/PB-SV | 9,3 | 8,6 | 2720x2370 | 1445 |
| AS-NÁDRŽ 10,4 EO/PB-SV | 10,4 | 9,7 | 2720x2620 | 1520 |
| AS-NÁDRŽ 11,2 EO/PB-SV | 11,2 | 10,4 | 2960x2370 | 1550 |
| AS-NÁDRŽ 13,3 EO/PB-SV | 13,3 | 12,3 | 3200x2370 | 1750 |
| AS-NÁDRŽ 15,5 EO/PB-SV | 15,5 | 14,4 | 3430x2370 | 1750 |
| AS-NÁDRŽ 17,5 EO/PB-SV | 17,5 | 16,3 | 3430x2620 | 1925 |
| AS-NÁDRŽ 18,0 EO/PB-SV | 18,0 | 16,7 | 3670x2370 | 2110 |
| AS-NÁDRŽ 20,2 EO/PB-SV | 20,2 | 18,9 | 3670x2620 | 2220 |