TECHNICKÁ SPECIFIKACE

dle zákona č. 40/2004, Sb. ve znění Vyhl. č. 239/2004 Sb.

Technický list

Konkretizace typu a modifikace výrobku:

Samonosná nádrž, určená pro osazení na podkladní betonovou desku do zeleného pásu.

Plastová nádrž AS-NADRŽ  EO/ER - S

EO	válcová

ER	hranatá

N	pro obetonování

S	samonosná

Normy, předpisy a směrnice

ČSN 756081, ČSN 50905, ČSN EN 12573, ČSN EN 12814-1, ČSN EN 13100-1, ČSN 73 0037, ČSN EN 1778.

Schválení specifikace a osvědčení

Prokázání shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb.

Výrobek splňuje technické požadavky dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb, ve znění NV č. 312/2005 Sb. a příslušného Stavebního a technického osvědčení vydaného firmě ASIO, spol. s r. o.

Technický standard

Samonosná integrovaná kontejnerová nádrž, určená pro osazení na podkladní betonovou desku do zeleného pásu pro skladování splaškových vod z malých zdrojů znečištění, nebo jiných vod.

Popis:

Plastová nádrž z termoplastu (PP, PE) válcová, konstruována podle zásad ČSN EN 12573 a předpisů DVS, vstupní manipulační otvor min. světlý rozměr 600 x 600 mm.

Typová řada polypropylénových nádrží je určena pro skladování nejrůznějších látek ohrožující životní prostředí při respektování hodnot chemické odolnosti materiálu nádrže. Nádrže jsou dále použitelné jako: žumpy, požární nádrže, zásobníky pitné a užitkové vody apod. Nádrže jsou vhodné pro styk s poživatinami, proto je možné v nádržích rovněž skladovat kapaliny a produkty pro potravinářské účely. Použití nádrže vzhledem k chemické odolnosti materiálu (vlastní nádrže, připojovacích trub, armatur apod.) vůči skladovanému médiu je v případě potřeby možné konzultovat s dodavatelem.

Jedná se o kompaktní nádrž vyrobenou z plastových desek. U tohoto typu se jedná o samonosnou nádrž tvořenou z polypropylénových desek staticky vyztužených natolik, aby odolaly všem potřebným zatížením (vlastní hmotnost, tlak zeminy, tlak vnitřní kapaliny, přitížení na terénu).

Manipulační vstup do nádrže:

Je tvořen plastovou vstupní šachtou zakončenou patřičným litinovým poklopem podle předpokládaného zatížení v úrovni upraveného terénu.

Způsob osazení:

Nádrž se osadí do výkopu na rovnou betonovou podkladní desku tloušťky dle únosnosti základové zeminy.

Statika:

Konstrukce nádrže je navržena tak, aby nádrž bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání. Nádrž je staticky dimenzována pro osazení do zeleného pásu na zatížení zásypovou zeminou o těchto parametrech:

- měrná hmotnost 1900 kg/m3,

- úhel vnitřního tření 35 °.

Nádrže je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností ± 5 mm.  Strop na zastropeném septiku je možné zatížit maximální vrstvou zásypové zeminy 330 mm a navíc přitížit nahodilým zatížením max. 2 kN/m2. Dno septiku je ze statických důvodů možné osadit do maximální hloubky Hz = 3000 mm pod upraveným terénem.

Přídavné zatížení:

Pokud se v místě instalace předpokládá působení přídavného zatížení (např. zatížení způsobené tlakem kol pojíždějících vozidel, základů stavby, skládky materiálu atd.) nebo je dno nádrže uloženo v hloubce vyšší než max. Hz pod upraveným terénem, je nutné provést další statické zajištění nádrže (např. obetonování, zlepšení vlastností zeminy stabilizacemi apod.) tak, aby zatížení vlastního septiku nepřekročilo hodnoty, viz výše.

Uživatelský standard

Výrobky AS-PP NÁDRŽE jsou prefabrikované beztlaké podzemní nádrže vyrobené z termoplastu. Jsou vyrobeny technologií svařováním z konstrukčních prvků a desek z polypropylénu a jeho kopolymerů lehčených nadouvadlem nebo z extrudovaných desek. Jsou vyráběny jako válcové (označení EO) nebo hranaté (označení ER).

### Technické údaje:	AS-NÁDRŽ ER S

###### hranaté samonosné nádrže k obetonování

| Název | Objem nádrže [m3] | Užitný objem [m3] | Vnější rozměry (LxBxH) [mm] | Hmotnost [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS-NÁDRŽ 3,4 ER S | 3,4 | 3,02 | 2160x1000x2160 | 410 |
| AS-NÁDRŽ 5,0 ER S | 5,0 | 4,54 | 3160x1000x2160 | 560 |
| AS-NÁDRŽ 6,7 ER S | 6,7 | 6,05 | 4160x1000x2160 | 710 |
| AS-NÁDRŽ 7,4 ER S | 7,4 | 6,62 | 2160x2000x2160 | 610 |
| AS-NÁDRŽ 8,4 ER S | 8,4 | 7,56 | 5160x1000x2160 | 860 |
| AS-NÁDRŽ 9,4 ER S | 9,4 | 8,42 | 2160x2500x2160 | 780 |
| AS-NÁDRŽ 10,1 ER S | 10,1 | 9,07 | 6160x1000x2160 | 1 010 |
| AS-NÁDRŽ 11,0 ER S | 11,0 | 9,94 | 3160x2000x2160 | 810 |
| AS-NÁDRŽ 14,0 ER S | 14,0 | 12,64 | 3160x2500x2160 | 940 |
| AS-NÁDRŽ 14,7 ER S | 14,7 | 13,25 | 4160x2000x2160 | 1 010 |
| AS-NÁDRŽ 18,4 ER S | 18,4 | 16,56 | 5160x2000x2160 | 1 210 |
| AS-NÁDRŽ 18,7 ER S | 18,7 | 16,85 | 4160x2500x2160 | 1 160 |
| AS-NÁDRŽ 22,1 ER S | 22,1 | 19,87 | 6160x2000x2160 | 1 420 |
| AS-NÁDRŽ 23,4 ER S | 23,4 | 21,06 | 5160x2500x2160 | 1 390 |
| AS-NÁDRŽ 25,8 ER S | 25,8 | 23,18 | 7160x2000x2160 | 1 620 |
| AS-NÁDRŽ 28,1 ER S | 28,1 | 25,27 | 6160x2500x2160 | 1 620 |
| AS-NÁDRŽ 32,8 ER S | 32,8 | 29,48 | 7160x2500x2160 | 1 840 |

Technické údaje:	AS-NÁDRŽ ER S

válcové samonosné nádrže

| Název | objem nádrže [m3] | užitný objem [m3] | vnější rozměry DxH [mm] | hmotnost [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS-NÁDRŽ 1 EO S | 1,0 | 0,86 | 1000x1300 | 120 |
| AS-NÁDRŽ 2 EO S | 2,0 | 1,69 | 1400x1300 | 160 |
| AS-NÁDRŽ 3 EO S | 3,0 | 2,61 | 1600x1500 | 220 |
| AS-NÁDRŽ 4 EO S | 4,3 | 3,69 | 1900x1500 | 250 |
| AS-NÁDRŽ 5 EO S | 5,1 | 4,58 | 1800x2000 | 270 |
| AS-NÁDRŽ 6 EO S | 6,3 | 5,65 | 2000x2000 | 290 |
| AS-NÁDRŽ 7 EO S | 7,3 | 6,53 | 2150x2000 | 310 |
| AS-NÁDRŽ 8 EO S | 8,3 | 7,48 | 2300x2000 | 330 |
| AS-NÁDRŽ 9 EO S | 9,0 | 8,14 | 2400x2000 | 350 |
| AS-NÁDRŽ 10 EO S | 10,2 | 9,19 | 2550x2000 | 380 |